## Slide 1
pevných látek
Struktura a vlastnosti

## Slide 2
1. KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY
2. KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA
3. PORUCHY KRYSTALICKÉ MŘÍŽKY
4. DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA
5. SÍLA PRUŽNOSTI. NORMÁLOVÉ NAPĚTÍ
6. HOOKŮV ZÁKON PRO PRUŽNOU DEFORMACI
7. TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST PEVNÝCH TĚLES

## Slide 3
1. KRYSTALICKÉ A AMORFNÍ LÁTKY
PEVNÁ LÁTKA
zachovává tvar i objem, nepůsobí-li na pevné těleso vnější síly
- částice vykonávají kmitavé pohyby kolem svých rovnovážných poloh

## Slide 4
Celková kinetická energie soustavy molekul UK
kinetická energie částic vykonávajících kmitavé pohyby kolem svých rovnovážných poloh
UK5
UK1
UK4
UK3
UK2
UK7
UK6
UK; Up
Up >> UK
Celková potenciální energie soustavy molekul Up

## Slide 5
PEVNÁ LÁTKA
KRYSTALICKÁ
AMORFNÍ
  KRYSTALICKÁ LÁTKA
částice geometricky pravidelně uspořádány do KRYSTALICKÉ MŘÍŽKY
Mědˇ
Césium

## Slide 6
Video: Krystalová mřížka diamantu

## Slide 7
Krystalické látky
rozložení částic se periodicky opakuje v celém monokrystalu (dalekodosahové uspořádání)
MONOKRYSTALY
jsou ANIZOTROPNÍ (v různých směrech mají různé vlastnosti)
Př.: přírodní (kamenná sůl; vápenec, křemen, ametyst, diamant)
  umělé (křemík, germanium, aj.)
křemen
žíla křemene
čedič
ametyst

## Slide 8
Obr: Ledové krystaly

## Slide 9
Obr: Struktura ledu

## Slide 10
Animace: Vznik krystalů ledu

## Slide 11
POLYKRYSTALY
Složeny z velkého počtu drobných krystalků (zrn), ve kterých jsou částice uspořádány pravidelně
jsou IZOTROPNÍ
Př.: kovy, zeminy, prach
Zrna polykrystalu Ni
krystaly olova
Krystaly pyritu
Krystaly magnetitu

## Slide 12
Obr: Ukázky dalších krystalů
Krystaly křišťálu
Chalcedonové krystaly
Krystal cukru
Krystaly verdelitu, živce a křemene
Krystaly olivínu
Krystal azuritu

## Slide 13
  AMORFNÍ LÁTKA
kolem vybrané částice jsou částice k ní nejbližší rozloženy přibližně pravidelně.
rostoucí vzdáleností pravidelnost klesá (krátkodosahové uspořádání)
Př.: sklo, kůže, vosk, pryskyřice, kaučuk, dřevo
pryskyřice
Borovicová pryskyřice
vosk

## Slide 14
2. KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA
IDEÁLNÍ KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA je modelem uspořádání částic v krystalu
jejím základem je ELEMENTÁRNÍ BUŇKA - rovnoběžnostěn o hraně a (mřížková konstanta), v němž jsou umístěny jednotlivé částice
ELEMENTÁRNÍ BUŇKA
KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA
krychlové soustavy

## Slide 15
NaCl
Hořčík
Uhlík
Křemík
Arsen
Obr:: Ukázky krystalické mřížky

## Slide 16
- částice se nachází ve vrcholech elementární buňky
TYPY ELEMENTÁRNÍ BUŇKY
I. primitivní
- částice se nachází ve vrcholech a uprostřed stěn elementární buňky
II. plošně centrovaná
- částice se nachází ve vrcholech a středu elementární buňky
III. prostorově centrovaná

## Slide 17
PORUCHY KRYSTALICKÉ MŘÍŽKY (defekty)
odchylky od pravidelného uspořádání krystalické mřížky:
BODOVÉ
ČÁROVÉ
OBJEMOVÉ
3. PORUCHY KRYSTALOVÉ MŘÍŽKY
Reálná krystalická mřížka se od ideální liší PORUCHAMI
Obr.: krystal znečištěné vody z jedné japonské přehrady

## Slide 18
- chybějící částice v ideální mřížce
I. BODOVÉ PORUCHY
a) vakance
příčina: tepelný pohyb částic,
ozáření krystalu
- částice mimo pravidelný bod mřížky
b) Intersticiální poloha částic
příčina: tepelný pohyb částic,
ozáření krystalu

## Slide 19
- cizí atomy v krystalu daného chemického složení. Cizí atom může nahrazovat vlastní atom mřížky nebo být v intersticiální poloze
c) příměsi
příčina: nečistoty,
absorpce uměle
II. ČÁROVÉ PORUCHY (DISLOKACE)
Posunutí rovnovážných poloh částic kolem určité čáry (dislokační čára)
III. OBJEMOVÉ PORUCHY
Vznik ostrůvků jiné krystalické struktury (PRINCIPIÁTY)

## Slide 20
4. DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA
DEFORMACE – změna tvaru nebo objemu pevného tělesa způsobena účinkem vnějších sil
Deformace pružná (elastická)
Těleso nabude původní tvar, jakmile vnější síly přestanou působit
Deformace tvárná (plastická)
Působení vnějších sil se změní tvar tělesa
natrvalo

## Slide 21
Deformace tahem
Způsobená dvěma stejně velkými silami, které leží v téže přímce a mají opačný směr a působí směrem ven z tělesa
Deformace tlakem
Způsobená dvěma stejně velkými silami ležícími v téže přímce, které působí směrem dovnitř tělesa tělesa

## Slide 22
Deformace ohybem
způsobená silou, která působí kolmo k ose souměrnosti tělesa upevněného alespoň na jednom konci

## Slide 23
Deformace smykem
způsobená dvěma stejně velkými rovnoběžnými silami opačného směru, které působí na horní a dolní podstavu deformovaného tělesa

## Slide 24
Deformace kroucením
způsobená dvěma silovými dvojicemi, jejichž momenty sil jsou stejně velké, ale opačného směru

## Slide 25
5. SÍLA PRUŽNOSTI. NORMÁLOVÉ NAPĚTÍ
Je-li pevné těleso deformováno tahem silami o velikosti F, vyvolává struktura tělesa v rovnovážném stavu stejně velké síly pružnosti FP, které působí proti deformujícím silám.
V libovolném příčném řezu S pevného tělesa nastává stav napjatosti, který charakterizuje normálové napětí n
Protože v rovnovážném stavu Fp = F, můžeme určit velikost normálového napětí z velkostí sil na těleso působících.

## Slide 26
Fp - síla pružnosti působící kolmo na plochu příčného řezu
S - obsah příčného řezu tělesa

## Slide 27
Každý materiál má některé významné hodnoty normálového napětí:
mez pružnosti E – největší hodnota normálového napětí, kdy je deformace ještě pružná. Po překročení této meze je těleso trvale deformováno.
pevnosti p – po překročení této hodnoty normálového napětí dojde k porušení materiálu – přetrhne se, rozdrtí se
- křehké látky mají mez pevnosti blízko meze pružnosti (sklo)
dovolené napětí D – nejvyšší přípustná hodnota n při deformaci tahem nebo tlakem. Jeho hodnota je značně menší než mez pevnosti.
součinitel (koeficient) bezpečnosti k - podíl meze pevnosti a dovoleného napětí

## Slide 28
Vypočítej normálové napětí v ocelovém drátě, který je deformován tahem silami o velikosti 0,25 kN. Drát má poloměr 1,05 mm.
Jakou maximální výšku může mít cihlová zeď, jestliže dovolené napětí při deformaci tlakem je 0,9 MPa? Tíhové zrychlení 9,8 m.s-2.
Litinový sloup kruhového příčného řezu může být zatížen do 2 MN. Vypočtěte průměr kruhu, je-li mez pevnosti litiny v tlaku 700 MPa a součinitel bezpečnosti byl zvolen 5.
Úkoly:
Řešení:
[σn = 72 MPa]
[h = 46-66 m]
[d = 13,5 cm]

## Slide 29
l
l
6. HOOKŮV ZÁKON PRO PRUŽNOU
DEFORMACI
Když na těleso začneme působit silou, prodlouží se z původní délky l1 o délku l na délku l
l = l1 + l
l1

## Slide 30
E – modul pružnosti v tahu
je normálové napětí, které by v předmětu bylo, když by se prodloužilo o svoji délku
 – relativní prodloužení
je prodloužení tělesa o původní délce 1 m
l – absolutní prodloužení

## Slide 31
E – modul pružnosti v tahu
n – normálové napětí
ε - relativní prodloužení
HOOKŮV ZÁKON
Normálové napětí je přímo úměrné relativnímu prodloužení.

## Slide 32
Tyč délky 5 m se prodloužila o 2 cm, jaké je její prodloužení v %?
[ε = 4.10-3 = 0,4 %]
Jaká byla původní délka tyče, jestliže prodloužení o 1,5 cm představuje 0,2% rel. změnu délky tyče.
[l1 = 7,5 m, ]
Ocelový drát (E = 220 GPa) má délku 6 m, obsah příčného řezu je 3 mm2. Urči jakou silou je drát deformován při prodloužení o 5 mm.
[F = 5.102 N ]
Úkoly:
Řešení:

## Slide 33
7. TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST PEVNÝCH TĚLES
Při změně teploty pevných těles dochází ke změně jejich rozměrů
l
l1
t1
t2 > t1
TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST
- s rostoucí teplotou se zvětšuje délka i objem pevné látky zmenšuje se její hustota

## Slide 34
l
l
l1
l1 – původní délka
l – nová délka
l – absolutní prodložení při zahřátí o t = t2 - t1
– součinitel teplotní délkové roztažnosti

## Slide 35
- se změnou rozměrů tělesa se při změně teploty mění i objem pevné látky
V1= a13
a1
a1
a
a1
a
a1
V= a3
a
a

## Slide 36
– součinitel teplotní objemové roztažnosti
- s rostoucí teplotou se zvětšuje délka i objem látky a zmenšuje se její hustota
»

## Slide 37
Ocelový drát (α = 11,5 . 10-6 K-1) má při teplotě –15 °C délku 100,00 m. Určete jeho délku při teplotě 45 °C.
[l= 100,07 m]
Hliníková nádoba má při teplotě 20 °C vnitřní objem 0,75 l. Jak se změní tento objem, zvýší-li se teplota o 55 °C?
[zvětší se o 3 ml]
Délka měděného drátu se zvětší při ohřátí z 0 °C na 100 °C o 170 mm. Určete teplotní délkový součinitel, je-li původní délka 100 m.
[α = 17 . 10-6 K-1]
Délka hliníkové tyče při teplotě 273 K je 1 m. O kolik se tato délka prodlouží při ohřátí tyče na teplotu 573 K? [Δl = 7,2 mm]
Skleněná tyč má při teplotě 20 °C délku 25 m. Jaká bude její délka při teplotě 120 °C? (α = 0,8 . 10-5 K-1)
[l= 2,502 m]
Úkoly:
Řešení:

## Slide 38
TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST V PRAXI
S teplotní roztažnosti se v praxi často setkáváme a musíme jí brát v úvahu
- některé praktické příklady:
a) Ocelové konstrukce – mosty, kolejnice, aj.
b) Tepelná potrubí

## Slide 39
e) Písty tepelných motorů
f) Bimetalický proužek
c) Dráty el. vedení
d) Plomby

## Slide 40
Vyrobeno v rámci projektu SIPVZ
Gymnázium a SOŠ
Cihelní 410
Frýdek-Místek
Autor: Mgr. Naděžda Lisníková
Rok výroby: 2005